**2023年护士鞋要求参数**

一、护士鞋材料要求

#### 1、皮料：优质纳帕白色光面小牛软皮，甲醛含量通过国家标准检测后≤20、且可分解致癌芳香胺染料含量通过国家标准检测后≤30及六价铬等对人体有害的重金属；选材需质地柔韧，车缝部分以40番白色珠光尼龙线，每英寸10针，采用的牛皮厚度平均为1.4mm~1.5mm，从而保证最佳透气性及柔软舒适度，必须通过耐折4万次测试，保证牢固耐久。

#### 2、鞋垫：厚度为6mm天然乳胶包超纤贴皮垫面，吸附透气能力超强，抗压回弹效果佳，具有良好的吸湿性及排湿性，脚掌处设有多点按摩颗粒，脚弓处贴合半月形海面，增加脚弓支撑，鞋垫跟垫体积纤薄但必须弹性实足。

3、鞋底：EVA（聚酯发泡）船形底台、外贴耐磨橡胶防滑片，起到防滑，耐磨作用，同时添加弹性体材料，增加鞋底弹性，同时可以减小脚部整体压力，高度4.0±0.5cm，耐折耐磨符合国家标准。特殊止滑刻纹，复合橡胶材质，防滑,弹性佳，耐磨，静音，质轻，定型后不易塌陷，单只鞋底重量≤100克

3.1、鞋底防滑性能通过国家标准试验方法：中方法2

干法值需在0.5-0.9之间

湿法值需在0.3-0.8之间

3.2、鞋底DIN磨耗量通过国家标准试验方法：相对体积磨耗量；标准参照胶：1号；负荷：10N

检测后≤110mm³

4、胶水：胶水：采用环保胶水，减少有害气体。

4.1、胶水检测依据：GB33372-2020

通过检测后挥发性有机化合物（VOC)）：≤50g/L

二、尺码：女式34码～44码，男式38码～46码。